**铜管技术要求**

1. 铜管尺寸要求：



单位：mm

1. 铜管化学成分要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | As | 其他杂质总和 |
| ＞99.9 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.001 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.05 |

1. 铜管材料性能要求：

抗拉强度（MPa）≥315。

1. 其他要求

提供产品检测报告。